## Slide 1: 《固体物理基础》 第一章 晶体结构
汪 莱
清华大学电子系

## Slide 2: 本章主要内容
1.1 晶体结构
1.2 晶体的对称性
1.3 倒格子
1.4 晶体的X射线衍射
1.5 晶体中的缺陷

## Slide 3: 固体的结构分类 （按照固体内部原子的排列）
固体
晶体
单晶
非晶
多晶

## Slide 4: 晶体（Crystal）
晶体是一种内部原子/分子在三维空间呈规则地、周期性排列的固体——原子排列长程有序

## Slide 5: 单晶（Single Crystal）
大块的单一晶体，在整个体积范围内原子都是周期性排列的。
单晶内部没有晶界，有规则的外形

## Slide 6: 多晶体（Polycrystal）
多晶是由许多微小的单晶组成的固体物质，这些微小的单晶也被称作晶粒
每一个晶粒内部原子是周期性有序排列的，但是晶粒之间的取向不同，晶粒之间存在晶界
晶粒直径通常是100 nm-100 μm。晶粒尺寸小于10 nm的被称作微晶

## Slide 7: 非晶（amorphous）
内部原子/分子随机排列的固体。不具备长程有序的特征。
没有规则的外形。物理性质在各个方向上是相同的，叫“各向同性”。它没有固定的熔点。
例如：非晶硅、塑料、玻璃

## Slide 8: 各种漂亮的晶体

## Slide 9
微观：晶体内的原子(或分子)排列是严格有序的
宏观：
  规则的几何外形
  固定的熔点
  晶面角守恒
  物理性质的各向异性
晶体最基本的特征：内部原子排列的周期性
晶体的基本特征

## Slide 10: 晶体的基本特征
晶体是原子结构具有空间周期性的固体
可以是单晶体，也可以是由很多单晶粒组成的多晶体
完美的晶体——无穷大的单晶体
由于表面、原子振动以及各种缺陷的存在，真实世界上没有完美的晶体
固体物理的假设：固体表面、原子振动和缺陷对于
具体研究的那种固体性质影响很小，可以忽略

## Slide 11: 固体物理主要的研究对象——晶体
许多重要的固体都是晶体，尤其是电子技术中广泛使用的各种半导体材料
由于晶体中原子排列的规则性和周期性，使得计算更加容易
基于晶体结构对固体性质的分析
  基于原子集体振动认识晶体热学、光学性质
  基于孤立电子在晶体结构中的运动认识晶体电学、光学性质

## Slide 12: 电子行业中重要的晶体材料
通信领域
  晶体振荡器：石英 SiO2
  二极管、晶体管、集成电路：硅 Si
  射频/微波晶体管：砷化镓GaAs，氮化镓GaN
  光探测器：硅、锗(Ge)、InGaAs
  激光光源：砷化镓、磷化铟(InP)
新能源与节能技术领域
  光电池：硅、砷化镓
  绿色照明：氮化镓
  电力电子：碳化硅 SiC

## Slide 13
  1.1 晶体结构
  教材P6-32

## Slide 14
  1.1.1 晶格（lattice）
  教材P7-12

## Slide 15
晶 格
晶体结构的表示方法—晶格
为了便于表述晶体内原子的排列规律，可以把原子看成是刚性的小球-原子球，原子球的规则堆积构成了晶体
把原子看成一个结点，然后用假想的线条将这些结点连接起来，便构成了一个有规律性的格架

## Slide 16: 晶格
同一晶格可描述多种晶体
  排列形式相同
  具体原子可以不同
  相应的间距可不同
同种晶体也可以用不同的晶格来描述
  晶格的格点包含原子团（习惯上1格点1原子）
—— 晶体原子排列的形式

## Slide 17: 几种重要的晶体结构
简单立方晶格
体心立方晶格
面心立方晶格
金刚石晶格
闪锌矿晶格
六角密排晶格

## Slide 18: 简单立方晶格 (Simple Cubic, SC)
基本特征
  以立方体为重复单元
    3个方向的周期相同
    3个方向两两垂直
  对称性强
没有实际的晶体具有简单立方晶格的结构。
但一些更复杂的晶格可以在简单立方晶格的基础上加以分析。

## Slide 19
基本特征
  简单立方晶格的单元中心加一个“原子球”，形成体心立方单元
  常见的晶体：Li、Na、K等碱金属
体心立方晶格 (Body-Centered Cubic, BCC)

## Slide 20
基本特征
  简单立方晶格单元+
  六个面中心有原子
重要的晶格结构
  金属元素： Cu, Au, Ag, Al
  其它材料晶格的基础
    金刚石晶格、闪锌矿晶格
面心立方晶格 (Face-Centered Cubic, FCC)

## Slide 21: 互动环节
提问：简单立方、体心立方、面心立方中，哪种结构排列最紧凑？
配位数6
配位数8
配位数12

## Slide 22: 面心立方晶格的原子排列最紧凑

## Slide 23
金刚石结构：由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中互不相邻的4条对角线的中点，各加一个原子
金刚石结构 (Diamond Structure, DIA)
Si, Ge的晶体构造
金刚石结构
每个原子有四个最近邻原子，正好在一个正四面体的顶角位置

## Slide 24: 闪锌矿结构（Zincblende）
III-V,II-Vi族化合物的晶体构造
闪锌矿结构
Si, Ge的晶体构造
金刚石结构
  B原子在4个A原子构成的四面体的中心上
  中心原子在4个原子构成的四面体的中心上

## Slide 25: 密堆排列结构 (close-packed)
  再上一层的选择是关键
    ABC ABC ABC
    AB AB AB AB
密堆面(最紧排列) ：
原子周围有6个原子
A层
原子球的密堆面
ABC
AB
  之上的密排原子放在A层原子的空隙
  可以选择B位，或C位
    B位对应倒三角
    C位对应正三角
    此处尚无本质差别
密堆排列方式：
B位
C位
六角密排晶格

## Slide 26
六角密排晶格 (Hexagonal-Close-Packed, HCP)
堆积方式
  AB AB AB型
有很多种晶体
  元素晶体：Be、Mg、Zn、Cd等金属

## Slide 27
密堆排列结构
的ABC方式
体心立方
面心立方
六角密排
密堆排列结构
的AB方式

## Slide 28: 面心立方晶格属于密堆结构 的ABC方式
A B C A B C A B C
黄绿蓝 黄绿蓝 黄绿蓝

## Slide 29: 钙钛矿结构
钙钛矿(CaTiO3)，体心立方加上面心立方的晶格结构，后统称具有类似AMX3结构的化合物为钙钛矿。其中八个顶角原子A是镧系元素或者碱土元素，体心原子M是过渡金属元素，面心X是氧原子。

## Slide 30: 新型金属卤化物钙钛矿结构
金属卤化物钙钛矿是传统氧化物钙钛矿的一种变形，其分子式为CH3NH3PbX3，其中X代表卤族元素Cl、Br、I。
由CH3NH3基团替代顶角的原子，Pb位于体心，卤族元素替代面心。所以CH3NH3PbX3也叫有机无机杂化的金属卤化物钙钛矿
有机无机杂化的钙钛矿不稳定，人们又发展了无机的金属卤化物钙钛矿，如CsPbX3
应用：太阳能电池、LED

## Slide 31: 主要知识点
晶体、多晶、非晶体的区别
简单立方、体心立方、面心立方
金刚石结构、闪锌矿结构
六角密排