## Slide 1: 半导体与金属接触后的能带
肖特基势垒
阻止金属电子向半导体运动
内建电势差
半导体一侧
阻止导带电子向金属运动
金属-n型半导体
+
+
+
+

## Slide 2: 反向偏压的影响
半导体到金属的势垒高度
增加，B0不变，电子可以
从金属流向半导体
+
-
金属-n型半导体
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 3: 正向偏压的影响
半导体到金属的势垒高度
减小，B0不变，电子很容
易从半导体流向金属
+
-
金属-n型半导体
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 4: 基于热发射理论的电流 （热电子是从费米能级发射的）
Jm-s是电子从金属热发射到半导体的电流密度
Js-m是电子从半导体热发射到金属的电流密度
热发射理查德森常数

## Slide 5: 基于热发射理论的电流
反向饱和电流密度
和PN结二极管类似，肖特基二极管也具有整理特性

## Slide 6: PN结二极管与肖特基结二极管比较
反向饱和电流
  PN结：扩散模型
  肖特基结：热电子发射模型
Si的pn结反偏电流密度
  典型值在10-7 A/cm-2
  主要是产生电流
硅-钨结反向电流密度
  典型值10-5A/cm-2
  产生电流可以忽略

## Slide 7: PN结二极管与肖特基结二极管比较
正向电流
  公式相似
  pn结二极管
  肖特基二极管
  区别JST>>JS
开启电压
  肖特基结开启电压低
  肖特基势垒<PN结势垒

## Slide 8: PN结二极管与肖特基结二极管比较
频率响应特性不同
  肖特基器件的电流取决于多数载流子
    正向偏压下不产生扩散电容
  pn结的电流为少数载流子的扩散电流
    扩散电容较大
pn结双极性器件，开关时间在ns量级
肖特基结单极性器件，开关时间在ps量级

## Slide 9: 金属与半导体的欧姆接触
金属与半导体接触，但不形成肖特基结
接触电阻很低，双向都形成电流导通
理想情况下，电流与电压成正比，电压很低
欧姆接触是指金属与半导体的接触，而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻，不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变

## Slide 10: 金属-n型半导体欧姆接触
  为了达到热平衡，电子从金属流向半导体，半导体更加趋向n型
  在界面有电子电荷聚集
接触前
接触后
电子电荷聚集

## Slide 11
金属加正电压
半导体加正压
电子从半导体流向金属，半导体导带能量高于金属费米能级，不存在电子的势垒
电子从金属流向半导体，存在一个小势垒n。对于重掺杂的n型，n很小，电子很容易流向半导体
金属-n型半导体欧姆接触

## Slide 12
电子（空穴）在金属和半导体之间运动时，也不存在明显的势垒
接触前：m> s
接触后
金属-p型半导体欧姆接触

## Slide 13: 金属与半导体的欧姆接触
非欧姆接触
欧姆接触

## Slide 14: 互动环节
提问：金属和半导体接触分为
整流的肖特基接触和整流的欧姆接触
整流的肖特基接触和非整流的欧姆接触
非整流的肖特基接触和整流的欧姆接触
非整流的肖特基接触和非整流的欧姆接触

## Slide 15: 4.4 固体间接触的电特性
4.4.1 金属间接触的电特性
4.4.2 半导体结
4.4.3 金属-半导体接触
4.4.4 金属-绝缘体-半导体系统（讲义P117）

## Slide 16: 金属-绝缘体-半导体系统
MIS： Metal-Insulator-Semiconductor
MOS：Metal-Oxide-Semiconductor
  硅-SiO2-铝（铜）
  更常用的情况下由具有高导电率的多晶硅作为导电层
  仍沿用MOS一词
核心：半导体表面的“反型”转变
栅极

## Slide 17: MOS结构中的空间电荷区
以P型半导体衬底为例
  栅极加以负电压，将吸引空穴到半导体表面，使表面形成带正电荷的空穴积累层
半导体表面相对于体内的电势差称为表面势

## Slide 18
MOS结构中的空间电荷区
当栅压为正，既有从P型半导体表面排斥多数载流子空穴的作用，又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。
当正栅压较小时，主要是P型半导体表面的空穴被赶走，形成带负电荷的耗尽层。空间电荷区可屏蔽栅压引起的电场。空间电荷区中存在的电场引起电势的变化，使能带弯曲向下，形成空穴势垒。
空间电荷区

## Slide 19
MOS结构中的空间电荷区
当正栅压较大时，表面势增强足够大时，表面处的费米
能级有可能进入带隙上半部，这时在表面的电子浓度将
超过空穴浓度，从而形成电子导电层
其载流子是和体内导电型号相反的，称其为反型层

## Slide 20
MOS结构中的空间电荷区
反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄
区域，因此反型层有时也称为沟道。
P型半导体的表面反型层是由电子构成的，所以也称为N沟道

## Slide 21
源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结，即便加电压，只有反向饱和电流
栅极加以正偏压，超过阈值形成反型层，
作为n沟道，再在栅极和漏极间加以电压，则有较明显的电流产生
即通过控制栅极电压，可控制源、漏之间的通断
N型MOS场效应管的基础原理
MOS场效应管是单极型器件，沟道中参加导电的主要是多数载流子，相比之下易于控制，热稳定性好，抗辐射能力强
NMOS PMOS
思考：源极和漏极是什么金半接触？

## Slide 22
CMOS集成电路用P沟道MOS管作为负载器件，N沟道MOS管作为驱动器件，因此在同个衬底上同时制作P沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在制作中，必须将一种MOS晶体管制作在衬底上，而将另一种MOS晶体管制作在比衬底浓度高的阱中。CMOS集成电路工艺根据阱的导电类型可以分为P阱工艺、N阱工艺和双阱工艺。
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor

## Slide 23: 重点掌握的知识点
电子亲和能（真空能级与导带底之差）
功函数（真空能级与费米能级之差）
PN结（零偏、正偏、反偏）
  电场、耗尽区宽度求法
  能带图的画法
  电流-电压关系：少子扩散模型
异质结
  能带图的画法
  注入比
金-半接触
  肖特基还是欧姆，取决于金属和半导体的费米能级高低
    N型半导体：金高欧姆金低肖；P型半导体：金低欧姆金高肖
  肖特基接触和欧姆接触能带图的画法
  肖特基结电流-电压关系：热发射模型

## Slide 24: 第五章 固体的磁特性
清华大学电子系

## Slide 25: 主要内容
引言
5.1 原子的磁矩(主要是电子的磁矩)
  5.1.1 轨道磁矩
  5.1.2 自旋磁矩
  5.1.3 总磁矩
5.2 固体的磁性
  5.2.1 抗磁性
  5.2.2 顺磁性
  5.2.3 铁磁性
  5.2.4 反铁磁性
  5.2.5 亚铁磁性

## Slide 26
固体的磁性
固体磁性涉及十分广泛的领域，
磁性材料有着广泛的技术应用
磁性是物体普遍存在的性质小至原子、原子核和电子，直至更深的物质层次，大至地球、月亮和太阳等天体，都具有磁性。磁性是物质的基本属性。

## Slide 27: 磁化强度M
物质在磁场H的作用下感生磁化强度M与之响应
M定义为单位体积中物质的总磁矩，与H同量纲（安培/米）
磁化率 ，无量纲
磁化率表示物质磁化的难易程度，是描述磁性的重要物理量
磁化后，物体内总的磁感应强度为两部分之和
μ0为真空磁导率， μ为磁导率，均有量纲（亨利/米）； μr为相对磁导率，无量纲

## Slide 28: 磁性的分类（按χ分）
抗磁性：χ<0，-10-7～-10-6
顺磁性：χ>0，10-6～10-5，弱磁性
铁磁性： χ>0，10-1～106，强磁性
反铁磁性： χ>0，10-4，弱磁性
亚铁磁性： χ>0，10-1～104，强磁性
铁磁性与亚铁磁性为强磁性，应用最广泛

## Slide 29: 主要内容
引言
5.1 原子的磁矩(主要是电子的磁矩) （教材P121-129）
  5.1.1 轨道磁矩
  5.1.2 自旋磁矩
  5.1.3 总磁矩
5.2 固体的磁性
  5.2.1 抗磁性
  5.2.2 顺磁性
  5.2.3 铁磁性
  5.2.4 反铁磁性
  5.2.5 亚铁磁性

## Slide 30: 原子的磁矩
磁偶极矩— 磁矩：
描述载流线圈或微观粒子磁性的物理量。
平面载流线圈的磁矩定义为:
I
I为电流强度；S为线圈面积；n为与电流方向成右手螺旋关系的单位矢量
μ
固体由原子（或离子）组成，固体的磁矩就是所有原子磁矩的矢量和
原子磁矩包括：电子的轨道磁矩、电子的自旋磁矩、和原子核的磁矩

## Slide 31: 电子的轨道磁矩
T：运动周期
L：轨道角动量
电子的轨道磁矩：电子轨道运动产生的磁矩mL
电子绕原子核旋转如同一个环形电流，其磁矩为：
磁矩=环形电流×环形面积
df

## Slide 32: 电子的轨道磁矩
磁矩=环形电流×环形面积
负号表明电子轨道磁矩的方向和轨道角动量的方向相反
旋磁比
量子力学告诉我们，角动量取量子化数值：
波尔磁子
表示角动量为一个量子单位时的磁矩
l=0, ±1, …, ±(n-1)

## Slide 33: 电子的自旋磁矩
电子的自旋运动也会产生一个磁矩，但旋磁比不同于
轨道运动。自旋运动的旋磁比为
自旋磁矩：
波尔磁子
s=±1/2
自旋角动量

## Slide 34: 原子的总磁矩
J 和m 有夹角，使得m 绕J 进动。由于进动频率很高，只有沿J 的分量可以观察到，而垂直分量对时间的平均值为零
实际原子中有许多电子，其总的角动量J 由所有电子的
轨道角动量和自旋角动量合成，即：
原子的总磁矩：
原子总的轨道磁矩
原子总的自旋磁矩

## Slide 35: 不存在外磁场时原子的总磁矩
原子核比电子重2000倍左右，其运动速度仅为电子速度的几千分之一，故原子核的磁矩仅为电子的千分之几，可以忽略不计
在晶体中，电子的轨道磁矩受周围原子或者离子的影响，其方向是变化的，对总磁矩的贡献减小甚至消失。
例如，铁原子共有26个电子，排列为1s22s22p63s23p63d64s2。3d壳层填满是10个电子，Fe原子只填了6个，这6个电子按洪德法则分布在5个轨道，除了有一条轨道必须填入2个电子（自旋反平行）外，其余4个轨道均只有一个电子，且这些电子的自旋方向平行，由此L=2，S=2（总的电子自旋磁矩为4个波尔磁子）J=L+S
满壳层的原子或者离子，轨道磁矩和自旋磁矩都是零。
只有未满壳层的原子或者离子，存在轨道磁矩和/或自旋磁矩。需按洪德法则判定。

## Slide 36: 外磁场作用下原子的总磁矩
进动

## Slide 37
关于进动
F
外力矩：
r
M
角动量的变化：

## Slide 38: 外磁场和原子轨道磁矩互作用 产生感生磁矩
μL
L
-e
B
将电子轨道看作载流线圈，电子受到外磁场的磁力矩为
则角动量L随时间的变化可表示为
磁力矩使得角动量L或磁矩μL围绕B产生一个角速度为W的附加的圆周运动进动，称为拉莫进动
代入
可得
感生磁矩
拉莫进动是在原来轨道运动之上的附加运动。这个附加运动引起的附加电流产生相应的感生磁矩，方向和磁场方向相反

## Slide 39: 外磁场中原子磁矩的三个来源
电子轨道磁矩
电子自旋磁矩
感生磁矩
忽略原子核的磁矩
μL
L
-e
B
原子中电子的轨道磁矩和自旋磁矩之和若不为零，则称原子具有固有磁矩。若全部抵消，则固有磁矩为零

## Slide 40: 外磁场中物质单位体积的总磁矩
假设物质单位体积内包括N个原子，每个原子在外磁场中体现出的总磁矩为μ。则物质单位体积的磁矩（磁化强度）为
μ中包含了电子的轨道磁矩、自旋磁矩和感生磁矩。轨道磁矩和自旋磁矩的和称为原子的固有磁矩，对于某些电子满壳层的原子或离子，轨道磁矩和自旋磁矩可以全部抵消，固有磁矩为零。但是感生磁矩还会存在。

## Slide 41: 主要内容
引言
5.1 原子的磁矩(主要是电子的磁矩)
  5.1.1 轨道磁矩
  5.1.2 自旋磁矩
  5.1.3 总磁矩
5.2 固体的磁性（教材P129-137）
  5.2.1 抗磁性
  5.2.2 顺磁性
  5.2.3 铁磁性
  5.2.4 反铁磁性
  5.2.5 亚铁磁性

## Slide 42: 物质在外磁场中的磁化情况
固体的磁性是以磁化率来描述的
磁化是指使原来不具有磁性的物质获得磁性的过程
感生的 M 又会产生磁感应强度μ0M ：
外磁场撤掉后，物质的磁感应强度由 M 的状态决定
M是单位体积中的磁矩
H是外场
物质中总的磁感应强度为

## Slide 43: 抗磁性
原子的固有磁矩为零，外场作用下只用考虑感生磁矩。感生磁矩趋向和外磁场方向相反
χ<0，-10-7～-10-6

## Slide 44
抗磁性物质的原子（离子）的固有磁矩为零。例如：具有惰性气体结构的离子晶体、靠电子对配对的共价晶体。当抗磁性物质放入外磁场中，外磁场使电子轨道改变，感生一个与外磁场方向相反的磁矩，表现为抗磁性。所以抗磁性来源于感生磁矩。抗磁性物质的抗磁性一般很微弱，磁化率一般约为-10-7～-10-6，为负值。抗磁性是普遍存在的，但只有固有磁矩为零时才能体现出来。
抗磁性
磁化率为负的物质称为抗磁物质
（外磁场使物体产生方向相反的磁化强度）
磁化率定义：
M是单位体积中的磁矩

## Slide 45: 顺磁性
原子存在固有磁矩，无外场时，方向各异，宏观不显磁性，当存在外场时，由于原子和晶格能量交换的缘故，固有磁矩和外磁场之间的夹角会逐渐减小，即方向趋近外磁场方向（但不会完全一致）。和磁场方向相反的感生磁矩也会存在，但很小，体现不出来。
χ>0，10-6～10-5

## Slide 46
顺磁性
居里定律：
随温度升高，磁化率减小。这是热运动影响磁矩按磁场方向排列的结果。假设原子间无互作用，没有外磁场时，热运动使得原子的磁矩取向混乱，宏观上不显示磁性。但当有外磁场作用时，各原子磁矩趋向磁场方向排列的几率大些，使得磁矩在磁场方向的平均值不为零，显示出宏观磁性；由于温度升高，使磁矩按磁场方向排列的几率变小，导致磁化率减小
顺磁性具有正磁化率，磁化率随温度的变化遵从居里定律。

## Slide 47
顺磁性
顺磁性物质的磁化率一般很小，室温下约为10-5。一般含有奇数个电子的原子或分子，电子未填满壳层的原子或离子，如碱金属、碱土金属、过渡元素、稀土元素、钢系元素，还有铝、铂等金属，都属于顺磁物质

## Slide 48
对诸如Fe、Co、Ni等物质，在室温下磁化率可达105数量级，称这类物质的磁性为铁磁性。
铁磁性
铁磁性物质即使在较弱的磁场内，也可得到极高的磁化强度，而且当外磁场移去后，仍可保留极强的磁性。其磁化率为正值

## Slide 49
外斯理论
铁磁性理论，是以外斯提出的下面两个假设为核心的：
（1）一块具有宏观尺度的铁磁样品。一般说来包含了许多自发磁化了的小区域，叫做磁畴。每个磁畴大约有1015个原子。这些磁畴的磁化方向各不相同，互相抵消，因此，总的磁化强度为零。外场的作用是促使不同磁畴的磁化方向取得一致，从而使铁磁体表现出宏观磁化强度
（2）在每一个磁畴里，存在一定的强相互作用，使电子自旋磁矩自发地平行排列起来，形成自发磁化。
磁畴

## Slide 50
铁磁性
与顺磁性相比，铁磁性具有以下特征：
（1）易磁化，而且是一种很强的磁性
硅铁：0.1 特的磁化强度
普通顺磁物质：10-9特的磁化强度
例如，在(10/4p)安/米的外加磁场下：
铁、钴、镍和以它们为基的合金
主要铁磁性物质：
（2）磁化过程显示磁滞现象

## Slide 51
磁滞现象
磁滞回线
强磁物质在外磁场的作用下磁性状态改变时，物质的磁化强度的变化滞后于外磁场强度，这种现象称为磁滞
在原处于磁中性状态的强磁物质中施加外磁场，它就被磁化。随着外磁场强度H的逐渐增大，物质中的磁化强度增大，当磁化强度增大到Bs以后，H 继续增加，磁化强度就不再增加了，这种状态称为磁饱和
外磁场强度从大于Hc的值逐渐减小至零，磁化强度随之减小至Br，当磁场强度由零逐渐变至-Hc时，B由Br减小，最后达到反向饱和值-Bs, 在以上过程中,B-H 平面上表示磁化状态的点的轨迹形成一个对原点对称的回线，称为饱和磁滞回线

## Slide 52
磁滞回线
剩余磁化强度
矫顽力
矫顽力是磁性材料经过磁化以后再经过退磁使其剩余磁性(剩余磁通密度或剩余磁化强度)降低到零的磁场强度

## Slide 53
铁磁性
与顺磁性相比，铁磁性具有以下特征：
（1）易磁化，而且是一种很强的磁性
铁、钴、镍和以它们为基的合金
主要铁磁性物质：
（2）磁化过程显示磁滞现象
（3）存在一个铁磁转变温度，叫做铁磁居里温度
铁磁物质的铁磁性只在某一温度以下才表现出来，超过这一温度，由于物质内部热骚动破坏电子自旋磁矩的平行取向，因而自发磁化强度变为0，铁磁性消失。这一温度称为居里点。在居里点以上，材料表现为顺磁性，其磁化率与温度的关系服从居里-外斯定律
铁磁居里温度

## Slide 54
在原子自旋磁矩呈现有序排列的材料中,如果相邻原子自旋为反平行排列，则磁矩虽处于有序状态，但总的净磁矩在不受外场作用时仍为零。这种磁有序状态称为反铁磁性
反铁磁性
具有反铁磁性的物质是反铁磁性物质。这种磁性的特点是χ＞0，但χ值较小。反铁磁性物质中这种磁矩的有序排列只有在奈耳温度以下才能存在。当温度高于奈耳温度时，物质从反铁磁性转变为顺磁性。这时，磁化率随温度的变化服从居里-外斯定律

## Slide 55
反铁磁性
反铁磁性表现为顺磁性，但是不同于一般的顺磁性，
反铁磁性磁化率的特点：
象铁磁性一样，存在一个转变温度，称作奈尔温度TN
T>TN 显示顺磁性，而且服从下述规律
T<TN 显示反铁磁性

## Slide 56
反铁磁性
一些反铁磁体在强外场或低温下转变为磁矩平行排列的铁磁体，这种序磁性称为变磁性
在宏观磁性上，反铁磁体为弱磁体，磁化率在奈耳点出现极大值。反铁磁体也具有磁畴结构，已由实验观测到。在微观结构上，反铁磁体中磁矩反平行排列的磁结构也已由中子衍射所证实
铬、FeMn等合金、NiO等氧化物….
代表性的反铁磁材料：

## Slide 57
亚铁磁性
亚铁磁性与反铁磁性具有相同的物理本质，只是亚铁磁体中反平行的自旋磁矩大小不等，因而存在部分抵消不尽的自发磁矩，类似于铁磁体
温度高于某一数值Tc（居里温度）时，亚铁磁体变为顺磁体，铁氧体大都是亚铁磁体
反铁磁体
亚铁磁体

## Slide 58
顺磁性
固体的磁性
抗磁性
铁磁性
磁畴
亚铁磁性
反铁磁性

## Slide 59
超 导 体
超导体（Superconductor）就是对电流移动没有阻力的导体，是科学发现的最新前沿之一。这不仅是因为超导性的实际应用，而且来自于超导性的理论解释尚未完善，仍然是活跃的研究领域
物质的电阻来自电子与晶格散射；在晶体中，来自杂质离子和晶格的散射总是存在的，因此根据一般的输运理论是无法理解超导性的出现的

## Slide 60
超导电的基本现象之一
1911年Onnes首先在Hg中发现了超导电现象
发现Hg的电阻在4.2K（液态氦）左右陡然下降

## Slide 61
超导电的基本现象之一
1911年Onnes首先在Hg中发现了超导电现象
发现Hg的电阻在4.2K（液态氦）左右陡然下降
在几个小时之内，完全不能发现任何变化。温度提高到转变温度以上，电流立即消失

## Slide 62
超导电的基本现象之一
在低温下发生的零电阻现象，称为物质的超导电性，具有超导电性的材料称为超导体。电阻突然消失的温度叫做超导体的临界温度，用Tc表示。Tc是物质常数，同一材料在相同的条件下有确定的值
当温度在Tc以上时，超导体和正常的金属一样，具有有限的电阻值，这时超导体处于正常态，当温度在Tc以下时，超导体进入零电阻状态——超导态

## Slide 63
超导电的基本现象之二
迈斯纳效应
1933年德国物理学家迈斯纳（W.Meissner）和奥森菲尔德（R.Ochsebfekd）对锡单晶球超导体做磁场分布测量时发现，在小磁场中把金属冷却进入超导态时，体内的磁力线一下被排出，磁力线不能穿过它的体内，也就是说超导体处于超导态时，体内的磁场恒等于零

## Slide 64
超导电的基本现象之二
迈斯纳效应
1933年德国物理学家迈斯纳（W.Meissner）和奥森菲尔德（R.Ochsebfekd）对锡单晶球超导体做磁场分布测量时发现，在小磁场中把金属冷却进入超导态时，体内的磁力线一下被排出，磁力线不能穿过它的体内，也就是说超导体处于超导态时，体内的磁场恒等于零
当
如果外磁场太大，超过了临界磁场Hc，超导性会被破坏掉，电阻不再是零
可看作χ=-1的抗磁体

## Slide 65
在一个浅平的锡盘中，放入一个体积很小磁性很强的永久磁铁，然后把温度降低，使锡出现超导性。这时可以看到，小磁铁竟然离开锡盘表面，飘然升起，与锡盘保持一定距离后，便悬空不动了。这是由于超导体的完全抗磁性，使小磁铁的磁力线无法穿透超导体，磁场发生畸变，便产生了一个向上的浮力
超导电的基本现象之二
迈斯纳效应
临近超导体的磁铁会感受到一个排斥力。如果这个排斥力足够强，超过了重力，这块磁铁竟然可以再超导体上悬浮起来！

## Slide 66
超导电现象的微观图像
1957年，Bardeen、Cooper和Schrieffer发表的经典性文章才确立了超导电性量子理论的基础——BCS理论
由声子传递的电子-电子相互作用
微观理论（Phenomenological Theory）

## Slide 67
假定有电子1和电子2在运动，电子1带负电，会吸引正离子到它附近，结果电子1被正离子屏蔽，从而大大减小了这个电子的有效电荷，使得电子1和电子2间的库仑排斥力减弱。电子的速度大，离子的质量大速度慢，电子使得点阵形变后，当电子离去时形变还不能立即消失，在这个区域会表现出正电荷
超导电现象的微观图像
电子2感受到这个形变点阵的库仑作用，导致电子2趋向电子1，结果在电子1和电子2之间产生的吸引作用。这个吸引作用是电子-声子作用的结果

## Slide 68
一个电子散乱而失去动量，另一电子立即获得相同
大小的动量。则电子即呈现规则性地持续电流，而
产生超导现象。
超导电现象的微观图像

## Slide 69
这样一对电子必须是在费米面附近，而且自旋与动量均等值而相反——库柏对电子
超导电现象的微观图像
超导电子就是组成库柏对的那些电子,它们处于凝聚状态。
  T＝0时，所有电子都组成库柏对，它们都是超导电子
  在T>0时，晶格的热振动可能把一些库柏对拆散,使其成为正常电子，温度越高，库柏对越少，正常电子越多
  临界温度为Tc时，所有库柏对全部拆散，所有电子都是正常电子，即非配对电子，材料完全处于正常态。
BCS理论从量子学说出发，揭示了超导电性的主要因素，解释了超导态的基本特性

## Slide 70: 作业
6.1
6.2