## Slide 1: 第四章 固体的电特性

## Slide 2: 内容提要
4.1 晶体中电子在外场下的运动
4.2 金属的电特性（教材P84-89）
4.3 半导体的电特性
4.4 固体间接触的电特性

## Slide 3: 部分填充能带在电场下产生电流
无外场的电子能带
净电流0
加电场的电子能带
整个电子k空间分布向一方移动，部分抵消，有净电流
理论上，在恒定电场下能看到电流的振荡，但是实际中只观察到恒定的电流，即欧姆定律

## Slide 4
这意味着，在外电场作用下，电子的分布趋于一种稳定的非对称分布
造成这一现象的原因，在于电子在金属晶体中运动时，受到各种偏离周期性势场的因素（缺陷、杂质、晶格振动等）的散射
外电场对电子的加速和散射对电子的减速最终达到一种稳定状态
部分填充能带在电场下产生电流

## Slide 5: 能带理论下的金属电子模型 和索末菲自由电子模型类似
金属的价电子部分填充导带
电子占据的状态远离布里渊区边界，被电子占据的那部分E-k关系的修正不明显，等能面近似球面
注意：费米球的球心是导带底在k空间的位置，电子质量用有效质量
k 标度下的状态密度
k 空间点阵密度:
k 标度下的态密度g(k)为:
对于每个 k 态，电子自旋能够取两个可能值
能量 E 标度下的状态密度

## Slide 6: 平衡状态下的费米分布函数
能量为 Ei 的本征态
被一个电子占据的几率
EF由系统中电子总数N决定：
对系统所有本征态叠加
f 虽不显含k，但实际也是k的函数f[E(k), T]
  在dk范围内，单位体积下，电子数为
  在dE范围内，单位体积下，电子数为

## Slide 7: 金属中电子的输运过程： 电场作用下的分布函数方法
无外场作用下
  在dk范围内，单位体积下，电子数为
  平衡分布时，总电流为0
    分布函数f0为费米分布函数
    E(k)=E(-k)
    分布密度2f0/(2π)3对于k, -k是对称的
    电流-q(k)和-q(-k)，方向相反，大小相等而抵消

## Slide 8
存在电场时的非平衡分布
  在电场作用下，整个分布将在 k 空间以上述速度移动，原来对称的分布就将偏向一边，从而形成电流
  如果电场一直作用，电子一直被加速，导致费米球越来越偏心，从而电流应一直增加，而这与欧姆定律矛盾。欧姆定律要求电子具有一定的平均速度。这就表明导体中一定存在抵消外场加速的一种作用
E
-qE
没有外场作用时，分布函数是费米分布
有外场作用时：

## Slide 9
存在电场时的非平衡分布
没有外场作用时，分布函数是费米分布
有外场作用时：
E
-qE
碰撞作用（散射作用）
  使费米面附近的占据态的电子跃迁到费米面附近空的状态，即碰撞作用使费米球向后运动
外场和散射综合作用的结果：使费米球保持了一定的偏心度，即电子分布达到了一定的非平衡定态分布——电子具有一定的定向平均速度
  电子的碰撞效果是使分布恢复平衡。外场撤走后，正是靠了碰撞，使系统恢复平衡分布。

## Slide 10: 存在电场时的非平衡分布
一般电子理论下，欧姆定律的物理基础
  电子在电场作用下加速
  因碰撞失去定向速度
分布函数方法基于同样的物理基础
  在电场力 qE 作用下，电子的状态变化：
  另一方面，电子碰撞的效果使得分布恢复平衡
    粗略考虑：电子有一个碰撞自由时间，电子在1、2状态下变化，如碰撞不断发生，则形成稳定分布
E
-qE
1
2

## Slide 11: 金属中电子的输运过程： 电场作用下的分布函数方法
  稳定的电流表示电子达到新的定态统计分布f
  则单位体积下dk中电子
f 确定，则电流确定
有外场作用下
  将形成稳定电流
    即欧姆定律，系数为电导率
  总电流

## Slide 12: 获得分布函数的方法： 求解分布函数的微分方程——玻尔兹曼方程
分布函数 f 随时间的改变主要来自两方面：
  一是电子在外场作用下的漂移运动，引起分布函数的变化：
  另一个是电子的碰撞，它是建立或恢复平衡的因素，称为碰撞变化。引起分布函数的变化为：
当体系达到稳定时，
——波尔兹曼方程

## Slide 13: 玻尔兹曼方程——漂移项
外电场E下电子的状态变化
对于分布函数 f 的变化，利用流体力学的原理得到
k 的运动
沿 k 方向运动 f 变化的大小
Notes: 流体力学的质量连续定理：𝜕𝜌(𝒓,𝑡)/𝜕𝑡+∇_𝒌⋅(𝜌(𝒓,𝑡) d𝒓/d𝑡)=𝟎

## Slide 14
波尔兹曼方程——碰撞项
——波尔兹曼方程
碰撞项：
由于晶格振动等原因，电子不断地发生从一个状态 k到另一个状态 k’ 的跃迁，犹如发生碰撞以后速度 υ 变为另一速度υ’ 。电子态的这种变化也称为散射
从 k 态跃迁走的几率：a
从其它状态跃迁到 k 态的几率：b
dt
时间内：
唯象模型

## Slide 15
波尔兹曼方程
——波尔兹曼方程
    由于碰撞，dt 时间内分布函数的变化是：
    本式的物理根据是外场撤走后，碰撞使系统趋于平衡费米分布
      f0 为平衡费米分布函数
       为弛豫时间，是 k 的函数，大致度量了恢复平衡所需要的时间

## Slide 16
波尔兹曼方程
——波尔兹曼方程
如果原本不平衡：
当只有碰撞作用时：
   代表了恢复平衡的时间
关于弛豫时间 ：

## Slide 17: 玻耳兹曼方程
考虑漂移项和碰撞项，玻耳兹曼方程为

## Slide 18: 近似求解波尔兹曼方程
由于 f 与 f0 偏差不大，上式可用迭代法求解，只保留 E 的线性项可求出 f 的近似解为

## Slide 19
近似求解波尔兹曼方程
平衡分布电流=0

## Slide 20
即得欧姆定律一般形式，用分量表示：
一般情况下的电导率
积分中的 表明，由于分布函数的变化主要在费米能级EF 附近，电导率决定于费米面附近情况
电导率：
(a, b= x, y, z)

## Slide 21: 立方对称、等能面为球面条件下的近似
假设等能面为球面，电子具有单一有效质量，
假设立方对称晶体，将电导率张量化为标量
将对体积元 dk 的积分改为对长度元 dk 的积分

## Slide 22: 立方对称、等能面为球面条件下的近似
利用 将对 dk 的积分改为对 dE 的积分
利用 δ 函数的性质，上式中积分应取 E 等于费米能级 EF 处的值，相应的 k 即为费米半径 kF
引入迁移率
外场下电子定向运动的平均速度
欧姆定律
单位电场下的平均定向漂移速度
微观
宏观

## Slide 23: 电子散射的两种机制
实际的晶体
  晶格散射： τL 和温度有关，高温下起主要作用
  杂质、缺陷散射： τI 和温度无关，低温下起主要作用
  总散射几率是两种散射机制的散射几率之和
理想的晶体
  电子将处于确定的 k 态，不会发生跃迁，因此没有电阻，类似于 τ 为无穷大

## Slide 24: 本节课重要知识点
为什么金属电子论和索末菲自由电子论类似
求电子分布玻尔兹曼方程及其物理意义
电子迁移率的概念（微观、宏观两方面）
  （微观）影响电子迁移率的因素：弛豫时间、有效质量
  （宏观）单位电场下的平均定向漂移速度；电导率和电子迁移率的关系
电子输运时散射的主要来源：缺陷、晶格振动
作业：4.4，4.7