## Slide 1: 第四章 固体的电特性

## Slide 2: 内容提要
4.1 晶体中电子在外场下的运动
4.2 金属的电特性
4.3 半导体的电特性（教材P89-103）
4.4 固体间接触的电特性

## Slide 3: 4.3 半导体的电特性
4.3.1 半导体的能带
4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.3 半导体材料中电子与空穴的输运过程
4.3.4 非平衡半导体中的过剩载流子
  平衡状态：没有外界影响（如电场、磁场或温度梯度等）作用于半导体上的状态，特性与时间无关，是半导体物理研究的起点

## Slide 4: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的能态密度（教材P91）
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级
4.3.2.5 半导体中的杂质
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费 米能级

## Slide 5: 半导体中载流子的填充
导体
1价金属
半导体
T>0
EF
Eg

## Slide 6: 能态密度
电子状态用波矢k标志，根据周期性边界条件，k的取值不连续，每一个 k 的取值代表一个量子态，这些量子态在 k 空间中排成一个态空间点阵，每一个量子态在 k 空间中所占的体积(2π)3/V，则k的取值密度为V/(2π)3。
计入电子自旋，每个k代表自旋方向相反的两个量子态。所以k空间中电子允许的量子态密度是2V/(2π)3
考虑导带底附近球形等能面情况
则E+dE(对应半径│k│和│k+dk│之间的球壳)之间的量子态数为

## Slide 7: 基于带边有效质量近似的 载流子能态密度
导带底电子能态密度
得到单位体积的导带底电子能态密度
同理、单位体积的价带顶空穴能态密度

## Slide 8: Ge、Si的导带态密度有效质量
Ge
  在L点(111)方向有8个1/2椭球等能面
Si
  在 (100)方向有6个椭球等能面
ml: 1.64
mt: 0.082
m-*: 0.56
ml: 0.98
mt: 0.19
m-*: 1.08
将所有椭球中的状态数（体积）折合成一个球的状态数（体积）
注意：态密度有效质量是一种等效的表示

## Slide 9: 综合轻重空穴能带 的态密度空穴有效质量
态密度空穴有效质量(Si和Ge的价带等能面是扭曲的球面)
Si: mhh 0.49，mlh 0.16
m+* 0.52
Ge: mhh 0.28，mlh 0.044
m+* 0.29
GaAs: mhh 0.45，mlh 0.082
m+* 0.53
将轻重空穴两个球中的状态数（体积）折合成一个球的状态数（体积）
如果自旋分裂带足够接近，有效质量会增加
注意：态密度有效质量是一种等效的表示

## Slide 10: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的状态密度
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率（教材P89）
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级
4.3.2.5 半导体中的杂质
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费米能级

## Slide 11: 半导体费米能级与金属费米能级的比较
相同点
  半导体电子同样遵循费米分布的一般规律
区别：
  金属中
    导带电子处于简并化的状态，同一能量有多个k状态
    费米能级EF在导带中，EF以下全填充
  半导体中
    一般情况下导带电子很少
    费米能级位于能隙内，且
EF
EF

## Slide 12
价带
导带
半导体中电子的费米统计分布
半导体的费米能级在带隙内
EV
EC

## Slide 13
EV
EC
EF
1
0
从分布几率看，当E＝EF时，f(EF)＝0.5 ，代表填充几率为1/2的能态。 当E－EF >几个kBT 时，exp[(E－EF)/kBT] >>1 ，
电子有:
这时，费米分布过渡到经典的玻尔兹曼分布。且 f(E) 随 E 的增大而迅速趋于零。这表明， E-EF > 几个 kBT 的能态是没有电子占据的空态
半导体中电子的费米统计分布

## Slide 14
EV
EC
EF
1
0
价带中空穴的情况也很类似，价带能级被空穴占据的几率也就是不为电子占据的几率，即：
半导体中空穴的费米统计分布
空穴所占状态的能量 E 越低，表示空穴的能量越高。上式说明空穴的占有几率随空穴能量的升高而按波尔兹曼统计的指数规律迅速减小

## Slide 15: 近玻尔兹曼统计分布

## Slide 16: 近玻尔兹曼统计分布
16
与金属的强简并情况不同，由于半导体中的电子和空穴数都很少，当考虑它们在导带或价带中的分布时，发生泡利不相容的几率非常小。可以用经典的玻尔兹曼分布代替量子的费米分布。

## Slide 17: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的状态密度
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度（教材P90）
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级
4.3.2.5 半导体中的杂质
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费米能级

## Slide 18: 半导体载流子浓度的计算
已知条件
  导带底能级Ec、价带顶能级Ev
  导带底电子有效质量m-* 、价带顶空穴有效质量m+*
  假设知道费米能级 EF
计算原则
  通过EF与Ec、Ev的关系确定费米分布f(E)
  根据有效质量确定载流子能态密度N(E)
  通过积分获得总的载流子浓度

## Slide 19: 根据分布几率和能态密度计算电子浓度
导带中电子总浓度

## Slide 20
Ev
Ec
EF
1
0
半导体中的载流子浓度
导带中电子的浓度：
这表明，在计算导带电子数时可以等效地用导带底能级Ec代替整个导带，导带的电子数就如同在导带底Ec处集中了Nc个能态所含有的电子数

## Slide 21
Ev
Ec
EF
1
0
半导体中的载流子浓度
价带中空穴的浓度：
这表明，在计算价带空穴数时可以等效地用价带顶能级Ev代替整个价带，价带的空穴数就如同在价带顶Ev处集中了Nv个能态所含有的电子数

## Slide 22: 例题
计算给定费米能级的热平衡电子和空穴浓度。假设T=300 K，硅的 Nc 为2.81019 cm-3，Nv 为1.04  1019 cm-3，硅的禁带宽度为1.12 eV，设费米能级比导带低0.25 eV。
解

## Slide 23: 电子浓度与空穴浓度之间的关系
EF联系着电子、空穴浓度
  EF升高，电子浓度增高、空穴浓度降低
  EF降低则反之
电子、空穴浓度积保持常数
  前提条件是费米能级远离导带和价带

## Slide 24: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的状态密度
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级（教材P92）
4.3.2.5 半导体中的杂质
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费米能级

## Slide 25
本征半导体
将无杂质及缺陷的高纯半导体成为本征半导体，这时半导体的EF和载流子浓度完全取决于半导体本身的性质
在本征半导体材料中，当温度较高时
  电子受热激发，从价带跃迁到导带；价带产生空穴，导带产生电子；这种电子和空穴统称本征载流子
  空穴数目等于电子数目；温度越高，数目越大

## Slide 26: 半导体的本征热激发
26
本征载流子浓度
只和材料、温度相关，可以查表得到，Si的ni=1.51010cm-3
根据本征半导体中载流子浓度与温度的关系，可以得到带隙

## Slide 27: 本征费米能级
本征载流子浓度ni
本征费米能级EFi
在一般情况下，由于kBT较小，且m+*和m-*相差不大，所以本征半导体的费米能级EFi近似地在带隙的中间
T=0K时，本征费米能级刚好在禁带中间

## Slide 28: 例题
T=300 K时，计算硅中本征费米能级相对于禁带中央的位置，已知硅的载流子有效质量为电子1.08 m0，空穴0.56 m0
解
  本征费米能级相对于禁带中央的位置为

## Slide 29: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的状态密度
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级
4.3.2.5 半导体中的杂质（教材P93）
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费米能级

## Slide 30: 半导体中的杂质
30
在完整的周期晶格中，电子波函数扩展于整个晶体之中（是一种共有化状态），电子的能级只能处于能带之中而不能存在于禁带
半导体中的杂质、空位等缺陷使严格的周期性势场受到破坏，从而有可能使电子或者空穴束缚在他们的周围，形成（空间上）局域化的电子态。这些局域电子态的能量通常在禁带之中，称为杂质（缺陷）能级。
某些合适的杂质对电子和空穴的束缚很弱，在室温下电子和空穴很容易获得能量脱离束缚而在整个晶体中运动。相当于这些杂质能级离导带底（或者价带顶）很近。电子（或者空穴）很容易受到热激发进入导带（或者价带）。

## Slide 31: 施主与受主（替位式杂质），以Si为例
施主（给出一个电子）杂质:P
受主（得到一个电子）杂质:B
0 K时，未参与成键的电子束缚于P周围
室温时，电子可以脱离束缚，拓展于整个晶体，P成为正离子
0 K时，B缺少一个电子参与成键，类似于空穴束缚于B周围
室温时，空穴可以脱离束缚，拓展于整个晶体，B成为负离子（即从别处得到一个电子）

## Slide 32: 施主杂质
施主——杂质在能隙中提供带有电子的能级（束缚态）
  电子由施主能级激发到导带远比价带激发容易
施主杂质:P
  主要含施主杂质
  导电几乎完全依靠施主热激发到导带的电子
在Si或Ge中加入少量五价的P、As或Sb，或在GaAs中用Ⅵ族元素（S、Se、Te）替代As就形成N型半导体
T = 0
T > 0
导带
价带
N型半导体
E
施主
P
P+

## Slide 33: 施主杂质能级的特点
束缚能很小（ Ei ～10 meV量级）
  电子很容易摆脱施主束缚而跃到导带运动
  导带底能量-施主能级能量=施主电离能=束缚能
Ec
Ev
施主
这里所指的施主电离实际上是电子克服施主的束缚而电离到导带中的过程。因此，施主能级ED应在导带底Ec以下，其能量差就是施主的电离能Ei（或ΔED），即只要给施主电子以Ei大小的能量，就可以将它激发到导带中
束缚能Ei
ED
+
+
+

## Slide 34: 受主杂质
受主——指杂质提供带隙中空的能级
  电子由价带激发到受主能级比激发到导带容易
受主杂质:B
若在Si或Ge中掺入少量三价的B、Al、In等，或在GaAs中用Ⅱ族元素（Zn、Be、Mg）替代Ga则形成P型半导体。
主要含受主杂质，主要依赖空穴导电
（价带许多电子激发到受主能级，留下很多空穴）
T = 0
T > 0
导带
受主
价带
P型半导体
E
B
B-

## Slide 35
受主杂质能级的特点
Ec
Ev
受主
空穴电离意味着空穴得到能量脱离受主的束缚进入价带。
受主能级EA在价带顶EV之上，能量差即为受主的电离能Ei（或者ΔEA）。
束缚能Ei
束缚能很小（10 meV量级）
  电子很容易激发到受主的束缚能级，在价带顶留下空穴。
  受主能级能量-价带顶能量=受主电离能=束缚能
EA
-
-
-

## Slide 36
上述由替位杂质所形成的施主和受主
  能级靠近导带或价带，又称为浅能级杂质
  杂质能级对电子或空穴的束缚能很小（杂质电离能小）
  室温下，电子很容易从施主能级跃迁到导带或从价带跃迁到受主能级
  可以想象，载流子将以杂质跃迁产生为主，远远多于从价带到导带跃迁产生的载流子数目
浅能级杂质

## Slide 37
施主能级离导带底远，受主能级离价带顶远
大多数是多重能级
      如Au在硅中，有施主能级也有受主能级
      金为1价，施主能级靠近价带，受主能级靠近禁带中部
    深能级杂质的束缚能强，很难电离，而且一般含量很少，所以对半导体中载流子导电的贡献很小
  有效的复合中心，降低载流子寿命
  做补偿杂质，提高材料电阻率
硅中金杂质的能级
Cu:3d10 4S1
Ag:4d10 5S1
Au:5d10 6S1
施主能级
受主能级
深能级杂质
Cu、Ag、Au等是典型的深能级杂质，
在Ge或Si中均产生多重能级
Ec
Ev
Ec-0.54 eV
Ev+0.29 eV

## Slide 38: 4.3.2 平衡半导体中的杂质与载流子
4.3.2.1 半导体导带底和价带顶的状态密度
4.3.2.2 半导体的费米能级与载流子占据几率
4.3.2.3 半导体中的电子和空穴浓度
4.3.2.4 本征半导体中的载流子浓度和费米能级
4.3.2.5 半导体中的杂质
4.3.2.6 故意掺杂的半导体中的载流子浓度和费米能级（教材P95）

## Slide 39: 故意掺杂的半导体中的 载流子浓度和费米能级
本征半导体
  已知Eg, Nc, Nv和温度T
  求EF和n或p
故意掺杂（非本征）的半导体
  已知Eg, Nc, Nv和温度T
  已知杂质种类和浓度
    施主掺杂ND
    受主掺杂NA
    补偿掺杂
  求EF和n或p

## Slide 40
施主杂质激发
  假设N型半导体只含一种施主，浓度ND，能级ED
  在一般温度下，载流子主要为杂质激发的电子
导带中电子数目显然和空的施主能级的数目相等
非本征半导体的杂质激发
Ec
Ev
施主能级ED
束缚能Ei
注意电子占据杂质能级的几率f(ED)与费米分布函数的区别。
gd为施主能级的基态简并因子，为2（对应导带底）

## Slide 41
EF为未知数，
利用n与EF关系
故意掺杂的n型半导体的电子浓度

## Slide 42: 故意掺杂的n型半导体的电子浓度
求解：
  1. 当温度T很低时
少量施主发生电离
n是正数，只能取正号的根
远大于1
少量电子进入导带。从价带激发至导带的电子更少，可忽略不计
电子数按指数关系随温度升高而增加

## Slide 43: 故意掺杂的n型半导体的电子浓度
求解：
  2. 温度足够高
常温下施主几乎全部电离激发电子
n是正数，只能取正号的根
远小于1

## Slide 44: N型半导体中的空穴浓度和费米能级
费米能级
少数载流子浓度（空穴）
施主杂质的浓度越高，
费米能级越靠近导带
本征半导体的费米能级
注意，此时的p<ni，即掺杂会抑制本征热激发

## Slide 45: 受主杂质激发有类似结果
假设:
  受主杂质能级EA，电离能ΔEA
  杂质浓度NA
相似地，杂质激发空穴浓度
  在低温下
ga为受主能级的基态简并因子，Si和GaAs的ga为4(对应价带顶简并）

## Slide 46: 受主杂质时载流子浓度和费米能级
46
常温下载流子浓度
  多数载流子空穴浓度 p = NA
  少数载流子电子浓度
费米能级
本征半导体的费米能级
受主杂质的浓度越高，
费米能级越靠近价带

## Slide 47: 载流子浓度与温度的关系
低温下杂质部分电离
较高温下杂质全部电离
高温下主要是本征热激发的贡献

## Slide 48: 费米能级与温度及杂质浓度的关系
n型：随着T一直下降；p型：随着T一直上升
T不变，掺杂浓度越高，离导带底或价带顶越近

## Slide 49: 补偿半导体中的载流子浓度
既有施主，也有受主杂质，载流子浓度究竟为多少？
补偿半导体是掺杂半导体中的一种，即在半导体中既掺有施主、又掺有受主的半导体

## Slide 50: 补偿半导体中的载流子浓度
热平衡条件下，半导体处于电中性状态，净电荷密度为零
  n0+Na- = p0+Nd+
  n0+(Na-pa) = p0+(Nd-nd)
完全电离条件下
  n0+Na = p0+Nd
  利用p0=ni2/n0
  计算n型半导体时
补偿半导体

## Slide 51
施主杂质大于受主杂质浓度
  ND-NA>>ni
  则n= ND-NA，p=ni2/n
受主杂质大于施主杂质浓度
  NA-ND>>ni
  则p= NA-ND，n=ni2/p
总的杂质浓度
  Ndoping=NA+ND
补偿半导体中的载流子浓度
补偿半导体中能够参加导电的多数载流子，就只有由那些未被补偿的杂质来提供；因此补偿半导体中有效的载流子浓度很小（否则补偿没有意义），故电阻率很高。
补偿半导体不同于未掺杂的本征半导体，其载流子迁移率低很多

## Slide 52: 例题
计算p型补偿半导体热平衡状态电子的浓度和空穴的浓度，已知T=300K，硅的掺杂浓度为Nd为31015 cm-3，Na为1016 cm-3，本征载流子浓度为1.5 1010 cm-3
解

## Slide 53
关于掺杂半导体载流子浓度的说明

## Slide 54
重要知识点
直接带隙和间接带隙
半导体的费米能级和非简并条件下的玻尔兹曼分布近似
本征半导体中的电子和空穴浓度
掺杂：施主、受主、电离能
杂质半导体中的电子和空穴浓度
补偿半导体，及其和本征半导体的区别
作业：4.6, 4.9, 4.10, 4.11