## Slide 1: 第四章 固体的电特性

## Slide 2: 内容提要
4.1 晶体中电子在外场下的运动
4.2 金属的电特性
4.3 半导体的电特性
4.4 固体间接触的电特性（教材P106-119）

## Slide 3: 4.4 固体间接触的电特性
4.4.1 金属间接触的电特性（教材P106-108)
4.4.2 半导体结
4.4.3 金属-半导体接触
4.4.4 金属-绝缘体-半导体系统

## Slide 4: 功函数与热电子发射
真空电子能级
热电子发射
  当金属丝加热到很高温度时，有一部分电子获得的能量多于W，它们就有可能逸出金属，产生热电子发射电流
  实验上发现金属发射电流密度与温度具有如下关系（里查逊-杜师曼公式）：
    金属中的电子若要脱离正离子的束缚跑到真空中去，则至少要从外界得到W=χ-EF的能量，W称为功函数（或逸出功）
费米能级
W
EF
x
导带底
χ（电子亲和能）
金属
真空

## Slide 5: 金属电子气模型解释热电子发射
真空电子能级
费米能级
W
EF
x
导带底
χ
金属
真空
电子的能量
电子的速度
  考虑单位体积V=1，则在dk=dkxdkydkz 内量子态数目为
  则速度在vx+dvx，vy+dvy，vz+dvz之间的电子数目为
  只有能量大于χ的那部分电子才有可能从金属逸出
  忽略分布函数分母中的1，则

## Slide 6: 金属电子气模型解释热电子发射
真空电子能级
费米能级
W
EF
x
导带底
χ
金属
真空
假设金属发射电子的表面垂直于x轴，即电子沿x方向发射，则电子沿x方向的动能 ，而vy和vz是任意的
仅对vy和vz积分，有
电流密度为
电子发射是从费米面发射

## Slide 7: 不同金属间的接触
金属功函数与费米能级
  真空能级设为零点
  功函数不同反映费米能级的高低
接触电势现象
  不同导体A和B，接触或导线连接，就会带电并产生不同的电势VA和VB，称为接触电势
A
B
+ + +
- - -
- - -
+ + +
+
+
-
-
VA
VB
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
A
B
VA
VB
WA
WB
EA
EB

## Slide 8: 金属接触后电子的流动与平衡
A、B金属接触后
  电子有从费米能级高的金属流向费米能级低的金属的趋势
  一旦电子开始流动，会使得费米能级高的A带正电荷，费米能级低的B带负电荷
    产生静电势VA>0、VB<0
    A、B的能级图发生变化，A、B费米能级接近
  平衡状态下，费米能级变为相等，电子不再流动
接触电势差VA-VB=(WB-WA)/q
接触电势差补偿费米能级差
WA
WB
EA
EB
WA
EA
WB
EB
-qVA
-qVB

## Slide 9: 4.4 固体间接触的电特性
4.4.1 金属间接触的电特性
4.4.2 半导体结
4.4.3 金属-半导体接触
4.4.4 金属-绝缘体-半导体系统

## Slide 10: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结（教材P108-112）
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 11: PN 结
PN结是许多半导体器件的核心，掌握PN结的性质是分析这些器件的基础。
PN结的性质集中反映了半导体导电性能的特点：存在两种载流子，载流子有漂移、扩散和产生－复合三种基本运动形式。在不同情况下，这三种运动形式对导电性能的贡献各不相同。
因此，作为半导体所特有的物理现象，PN结一直受到人们的重视。

## Slide 12
在一块本征半导体上，用不同的掺杂工艺，使其一边
形成 N 型半导体，另一边形成 P 型半导体
PN 结
P区
N区

## Slide 13
PN结最简单的性质是具有单向导电性
PN 结

## Slide 14: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 15
电子和空穴的浓度：
PN结中P型、N型部分的费米能级
空穴浓度远远大于电子浓度，
费米能级应比较接近价带
P型
两个部分的费米能级之间存在能级差
电子浓度远远大于空穴浓度，
  费米能级比较接近导带
N 型
Ec
Ev
(EF) P
Ec
Ev
(EF) N
载流子浓度差

## Slide 16: 半导体PN结中的接触电势差
两个部分的费米能级之间存在能级差
载流子浓度差
N区电子向P区扩散；P区空穴向N区扩散，在PN结的界面上产生电荷的积累，形成一定的接触电势差
接触电势差使P型相对于N型具有负的电势-VD，刚好补偿费米能级原来的差别，两边费米能级拉平

## Slide 17
PN结的形成过程
PN结
扩散
漂移

## Slide 18: PN结中的空间电荷区
能带弯曲处即PN结的空间电荷区
载流子扩散之后，形成空间电荷区，电荷区宽度微米量级
平衡PN结中，载流子的扩散和漂移运动相对平衡
空间电荷区对N区电子和P区空穴均形成扩散势垒，势垒高度：
扩散
扩散

## Slide 19: 平衡状态下的结区载流子浓度
P区和N区电子浓度(nP, nN )均满足
P区和N区热平衡时的电子浓度

## Slide 20: 平衡状态下的结区载流子浓度
P区和N区空穴浓度(pP, pN )均满足
N区和P区热平衡时的空穴浓度
由（接触前的）费米能级差决定

## Slide 21: PN结中的空间电荷区
空间电荷区将不存在可移动的电子和空穴
  - 杂质离子均匀分布
  - 内建电场在界面最强
  空间电荷区宽度
    - 与掺杂浓度成反比
    - 主要在低掺杂区域
空间电荷区
  - 载流子浓度远远小于杂质离子电荷浓度
  - 考察其电场可以忽略载流子的影响

## Slide 22: 空间电荷区电场强度估计
空间电荷区外电场为0
根据泊松方程
  从-xP开始，电场强度呈线性增加
  到x=0处，电场强度最大
  向右之后，电场强度线性减小， xn处达到0

## Slide 23: 空间电荷区宽度和强度的估计
空间电荷区外电场为0，净电荷为0
  Emax=q(Naxp)/s=+q(Ndxn)/s
  Naxp=Ndxn
  已知总的电势差为Vd
    Emax×(xn+xp)/2= Vd
  计算得到
    xp、xn
    Emax

## Slide 24: 空间电荷区总宽度W和电场强度Emax

## Slide 25: 基本结论
P型与N型部分的空间电荷区宽度与其掺杂浓度分别成倒数关系，主要在低掺杂区域
  电势差主要在低掺杂区域一侧
    与电荷区宽度成正比
    推论：界面处的电势正好处于两边电势的连线上
  电势变化与距离的关系呈抛物线形式变化
Emax等于2倍接触电势差除以空间电荷区长度

## Slide 26: 示例：能带图如何画？
1、先画出统一的费米能级
2、远离pn结的地方保持平衡状态下的能带
3、pn结空间电荷区比例按掺杂确定，掺杂低的比例大；
4、分别用抛物线型画出电位变化线
5、检查：p高n低
Ec
Ev
Ec
Ev
EF
EF

## Slide 27: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 28: 正偏下的空间电荷区变窄
需使用准费米能级进行分析

## Slide 29: PN结的正向注入
电子源源不断地从N区扩散到P区
空穴源源不断地从P区扩散到N区
当PN结加正向偏压时，外加电压使空间电荷区中的电场减弱， PN结势垒降低为q(VD-V)，打破了漂移运动与扩散运动的相对平衡
这些属于非平衡载流子
此种现象称为正向注入

## Slide 30: 正向注入下的非平衡载流子
由于正向注入，势垒边界上的少数载流子浓度从原来的nP0↗nP 和 pN0↗pN，近似地根据Boltzmann统计可求得：
外加电压使边界处电子积累，浓度提高了很多倍，产生非平衡载流子浓度为：
正向偏压使界面处的少数载流子积累，其浓度提高的倍数

## Slide 31: 理想电流-电压关系的假设
1、耗尽区突变近似，空间电荷区的边界出现突变，耗尽区以外的区域是电中性的
2、载流子的统计分布适用玻耳兹曼近似
3、非平衡载流子小注入近似
4、忽略空间电荷区内的电子空穴对产生和复合
  a. pn结内电流值处处相等
  b. pn结内电子电流与空穴电流为连续函数
  c. 空间电荷区内的电子电流和空穴电流为恒定值

## Slide 32: 正偏的理想电子电流与空穴电流成分
整个过程中总电流保持不变（少子扩散电流+多子漂移电流）
更准确的考虑：加上空间电荷区的电子-空穴复合和产生

## Slide 33: 非平衡载流子形成的边界扩散电流
同样分析在N区边界空穴的积累和向N区内部边扩散、边复合的运动，可以得到空穴的扩散电流密度：
这些边界处的非平衡载流子边扩散边复合向体内运动，从而形成扩散电流，根据一维稳定扩散的结论，得到注入到p区电子的扩散流密度为：
其中Dn和Ln为电子的扩散系数和扩散长度
注入到p区的电子电流密度为：

## Slide 34: 非平衡载流子形成的边界扩散电流
通过单位面积PN结的总电流：
在正向偏压下，通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大

## Slide 35: 非平衡载流子形成的边界扩散电流
通过单位面积PN结的总电流：
在正向偏压下，通过PN结的电流与少数载流子的浓度成正比，且随正向偏压的增大而迅速增大

## Slide 36: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 37: 反偏下的空间电荷区变宽
需使用准费米能级进行分析

## Slide 38: 反偏情况下的PN结理想电流
pn结也不再处于热平衡状态
  qVR=EFp-EFn
  Vtotal=Fn+ Fn+VR
  =Vbi+VR
空间电荷区的电场将比未加偏置时更强
  漂移运动超过扩散运动

## Slide 39
PN结的反向抽取
当PN结外加反向偏压时，外加电场使空间电荷区的电场增强，从而使PN结势垒增大，由原来的qVD变为q(VD+V)。这时，载流子的漂移运动超过了扩散运动
在反向偏压的作用下，N区中的空穴一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向P型区；P型区中的电子一旦到达空间电荷区的边界，就会被电场拉向N型区。
PN结的反向抽取作用
构成PN结的反向电流

## Slide 40
PN结的反向抽取
P区边界处的电子浓度下降为:
N区边界处的空穴浓度下降为:
P
N
电子浓度
空穴浓度
少子扩散电流方向

## Slide 41: 反向偏压下的反向电流
反向电流的大小
  一般情况下Vr>>kBT/q
  Js称为理想反向饱和电流密度
因此，无论正偏反偏，PN结的理想电流-电压方程在形式上是统一的

## Slide 42: 考虑空间电荷区载流子产生后的反向电流
反向电流决定于
  PN结空间电荷区内及附近产生的载流子：产生电流Jgen
  扩散到空间电荷区内的少数载流子：理想反向电流Js
  前者远远大于后者，一般高出几个数量级
一般情况下，少数载流子数量少，反向电流就很小
  外界作用下，造成少数载流子在空间电荷区大量产生，电流就变得比较大

## Slide 43: PN结的伏安特性（I-V特性）
肖克莱方程（正反向一致）
理想PN结的电流-电压特性
注意：D, L, n, p均针对少子而言

## Slide 44: 晶体管放大的物理基础
NPN晶体管正向发射结把电子注入到P型区，由于基区的宽度远远小于扩散长度，注入到基区的电子还来不及复合完就扩散到反向集电结的边界，被反向集电结的抽取作用拉向集电区，这时集电结工作在反向大电流状态

## Slide 45: 反偏下pn结的击穿
击穿电压
  电压不能无限制增加，在特定电压下，电流会快速增加
击穿机理
  齐纳击穿
    重掺杂的PN结发生隧穿，价带电子跃迁到导带
  雪崩击穿
    空间电荷区电子能量过大，与耗尽区原子碰撞产生新的电子空穴对

## Slide 46: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结（教材P112-115）
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 47: 半导体异质结
与半导体同质结的区别
  同质结由同种半导体材料构成
  异质结由两种带隙宽度不同的材料组成
异质结的分类
  同型异质结
    nN型，pP型，大写字母表示材料带隙更宽的材料
  异型异质结
    Pn型，pN型

## Slide 48: 半导体异质结
形成异质结的难题
  不同材料的晶格常数差异太大，界面晶格畸变严重，大量位错与缺陷
双异质结激光器
  1968年苏联和美国同时研制出GaAs/AlGaAs双异质结激光器
    GaAs 5.653埃
    AlAs 5.6622埃
    AlAs 带隙宽度更大
  获得2000年诺贝尔物理学奖

## Slide 49: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 50: 三种能带配合方式
最常用：跨骑-I型
交错-II型
错层-III型
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2
Ev1
Ec1
Ev2
Ec2

## Slide 51: 组成异质结之前的材料能带图
电子亲合能
  电子真空能级到半导体导带底的能量差
  材料本身的性质
导带能级差（导带带阶）ΔEc
  等于材料亲合能之差
价带能级差（价带带阶）ΔEv
  带隙宽度差+导带能级差
功函数
  电子真空能级到费米能级之差
两种不同半导体材料的能带

## Slide 52: 组成异质结之后的能带图
左边为p型，右边为N型
电荷流动
  电子从N区流向p区
  空穴从p区流向N区
形成空间电荷区
  费米能级拉平
能带在界面出现间断
  例中，p区导带出现峡谷，N区导带出现尖峰，峰谷差等于导带能级差
两种不同半导体材料构成pN结后的能带图

## Slide 53: pN异质结能带图的画法
EF
EFp
EFn
形成异质结前的真空能级
P型
N型
形成异质结后的真空能级

## Slide 54: nP异质结能带图的画法
N型
P型
EF
形成异质结前的真空能级
EFn
EFp
形成异质结后的真空能级

## Slide 55: 画异质结能带图的注意事项
形成结后，两种材料的真空能级产生了电势差
两种材料的电子亲和能、禁带宽度在形成异质结前后不变；平带区的功函数不变
和同质结一样，耗尽区宽度和掺杂浓度成反比
界面处的能级位置（四个点）和接触前保持一致
能带上的尖峰总是出现在禁带较宽的材料那一侧且更靠近费米能级

## Slide 56: 4.4.2 半导体结
4.4.2.1 半导体同质pn结
  平衡状态（零偏压）下的pn结
  正偏压下的pn结
  反偏压下的pn结
4.4.2.2 半导体异质结
  异质结的能带
  异质结的优点及应用

## Slide 57: 注入比
注入比定义
  pn结加正向电压时，n区向p区注入的电子流与p区向n区注入的空穴流之比

## Slide 58: 同质PN结的注入比
同质结中，n1i=n2i
提高注入比的办法
  在晶体管中，注入比决定了放大系数
  同质结为使进入P区的电子数更多，需要提高N型区的施主杂质浓度

## Slide 59: 异质PN结具有很高的注入比
本征载流子浓度和禁带宽度呈指数反比关系
注入比式子
异质结构的优点
  也就是说，N型区的带隙宽度比p型区带隙宽度大，可以进一步以指数级别增加注入比
提高注入比的意义
  提高晶体管放大系数-异质结双极晶体管HBT（如Npn）
  提高半导体发光器件的注入效率-第一支半导体激光器

## Slide 60: 4.4 固体间接触的电特性
4.4.1 金属间接触的电特性
4.4.2 半导体结
4.4.3 金属-半导体接触（教材P115-117）
4.4.4 金属-绝缘体-半导体系统

## Slide 61
金属-半导体结
金属-半导体结在IC电路的实际制作过程中非常重要，因为其中有成百万、上亿个导线和有源器件的接触点
肖特基势垒（Schottky barrier）（与PN结相似）
欧姆接触 （Ohmic contact） （与电阻相似）
MOS接触 （metal-oxide-semiconductor）

## Slide 62
肖特基结
1938年，德国物理学家肖特基（Walter Schottly）发展
了一套理论，以解释金属-半导体结
肖特基二极管——最早的半导体器件
  金属须和裸露的半导体表面轻触而成
  不容易形成，且可靠性差

## Slide 63: 肖特基势垒-肖特基结
63
典型功函数(eV)：
金属：Al 4.28, Au 5.1, Pt 5.65
半导体：Si 4.01, Ge 4.13, GaAs 4.07
金属-n型半导体
接触前：
一般金属的功函数m
大于半导体的功函数s

## Slide 64
64
接触后：
  热平衡下，电子流向能量更低的金属，带正电荷的施主离子留下，形成一个空间电荷区（耗尽区）
肖特基势垒-肖特基结
金属-n型半导体
空间电荷区（耗尽区）
+
+
+
+
金属中的电子足够多，可以认为金属费米能级在形成结的前后不变，耗尽完全发生在半导体一侧

## Slide 65: 半导体与金属接触后的能带
肖特基势垒
阻止金属电子向半导体运动
内建电势差
半导体一侧
阻止导带电子向金属运动
金属-n型半导体
+
+
+
+

## Slide 66: 反向偏压的影响
半导体到金属的势垒高度
增加，B0不变，电子可以
从金属流向半导体
+
-
金属-n型半导体
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 67: 正向偏压的影响
半导体到金属的势垒高度
减小，B0不变，电子很容
易从半导体流向金属
+
-
金属-n型半导体
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 68: 基于热发射理论的电流 （热电子是从费米能级发射的）
Jm-s是电子从金属热发射到半导体的电流密度
Js-m是电子从半导体热发射到金属的电流密度
热发射理查德森常数

## Slide 69: 基于热发射理论的电流
反向饱和电流密度
和PN结二极管类似，肖特基二极管也具有整流特性

## Slide 70: PN结二极管与肖特基结二极管比较
反向饱和电流
  PN结：扩散模型
  肖特基结：热电子发射模型
Si的pn结反偏电流密度
  典型值在10-7 A/cm-2
  主要是产生电流
硅-钨结反向电流密度
  典型值10-5A/cm-2
  产生电流可以忽略

## Slide 71: PN结二极管与肖特基结二极管比较
正向电流
  公式相似
  pn结二极管
  肖特基二极管
  区别JST>>JS
开启电压
  肖特基结开启电压低
  肖特基势垒<PN结势垒

## Slide 72: PN结二极管与肖特基结二极管比较
频率响应特性不同
  肖特基器件的电流取决于多数载流子
    正向偏压下不产生扩散电容
  pn结的电流为少数载流子的扩散电流
    扩散电容较大
pn结双极性器件，开关时间在ns量级
肖特基结单极性器件，开关时间在ps量级

## Slide 73: 金属与半导体的欧姆接触
金属与半导体接触，但不形成肖特基结
接触电阻很低，双向都形成电流导通
理想情况下，电流与电压成正比，电压很低
欧姆接触是指金属与半导体的接触，而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻，不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变

## Slide 74: 金属-n型半导体欧姆接触
  为了达到热平衡，电子从金属流向半导体，半导体更加趋向n型
  在界面有电子电荷聚集
接触前
接触后
电子电荷聚集

## Slide 75
金属加正电压
半导体加正压
电子从半导体流向金属，半导体导带能量高于金属费米能级，不存在电子的势垒
电子从金属流向半导体，存在一个小势垒n。对于重掺杂的n型，n很小，电子很容易流向半导体
金属-n型半导体欧姆接触

## Slide 76
电子（空穴）在金属和半导体之间运动时，也不存在明显的势垒
接触前：m> s
接触后
金属-p型半导体欧姆接触

## Slide 77: 金属与半导体的欧姆接触
非欧姆接触
欧姆接触

## Slide 78: 互动环节
提问：金属和半导体接触分为
整流的肖特基接触和整流的欧姆接触
整流的肖特基接触和非整流的欧姆接触
非整流的肖特基接触和整流的欧姆接触
非整流的肖特基接触和非整流的欧姆接触

## Slide 79: 4.4 固体间接触的电特性
4.4.1 金属间接触的电特性
4.4.2 半导体结
4.4.3 金属-半导体接触
4.4.4 金属-绝缘体-半导体系统（讲义P117）

## Slide 80: 金属-绝缘体-半导体系统
MIS： Metal-Insulator-Semiconductor
MOS：Metal-Oxide-Semiconductor
  硅-SiO2-铝（铜）
  更常用的情况下由具有高导电率的多晶硅作为导电层
  仍沿用MOS一词
核心：半导体表面的“反型”转变
栅极

## Slide 81: MOS结构中的空间电荷区
以P型半导体衬底为例
  栅极加以负电压，将吸引空穴到半导体表面，使表面形成带正电荷的空穴积累层
半导体表面相对于体内的电势差称为表面势

## Slide 82
MOS结构中的空间电荷区
当栅压为正，既有从P型半导体表面排斥多数载流子空穴的作用，又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。
当正栅压较小时，主要是P型半导体表面的空穴被赶走，形成带负电荷的耗尽层。空间电荷区可屏蔽栅压引起的电场。空间电荷区中存在的电场引起电势的变化，使能带弯曲向下，形成空穴势垒。
空间电荷区

## Slide 83
MOS结构中的空间电荷区
当正栅压较大时，表面势增强足够大时，表面处的费米
能级有可能进入带隙上半部，这时在表面的电子浓度将
超过空穴浓度，从而形成电子导电层
其载流子是和体内导电型号相反的，称其为反型层

## Slide 84
MOS结构中的空间电荷区
反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄
区域，因此反型层有时也称为沟道。
P型半导体的表面反型层是由电子构成的，所以也称为N沟道

## Slide 85
源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结，即便加电压，只有反向饱和电流
栅极加以正偏压，超过阈值形成反型层，
作为n沟道，再在栅极和漏极间加以电压，则有较明显的电流产生
即通过控制栅极电压，可控制源、漏之间的通断
N型MOS场效应管的基础原理
MOS场效应管是单极型器件，沟道中参加导电的主要是多数载流子，相比之下易于控制，热稳定性好，抗辐射能力强
NMOS PMOS
思考：源极和漏极是什么金半接触？

## Slide 86
CMOS集成电路用P沟道MOS管作为负载器件，N沟道MOS管作为驱动器件，因此在同个衬底上同时制作P沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在制作中，必须将一种MOS晶体管制作在衬底上，而将另一种MOS晶体管制作在比衬底浓度高的阱中。CMOS集成电路工艺根据阱的导电类型可以分为P阱工艺、N阱工艺和双阱工艺。
CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor

## Slide 87: 重点掌握的知识点
电子亲和能（真空能级与导带底之差）
功函数（真空能级与费米能级之差）
PN结（零偏、正偏、反偏）
  电场、耗尽区宽度求法
  能带图的画法
  电流-电压关系：少子扩散模型
异质结
  能带图的画法
  注入比
金-半接触
  肖特基还是欧姆，取决于金属和半导体的费米能级高低
    N型半导体：金高欧姆金低肖；P型半导体：金低欧姆金高肖
  肖特基接触和欧姆接触能带图的画法
  肖特基结电流-电压关系：热发射模型

## Slide 88: 作业
5.1-5.5